1. ROSU IMPERIAL				 2. ROSU STORM

3.ROSU MULTICOLOR                            4. ROSU BALMORAL ORIENTAL

Caracteristici tehnice:

| Tip de Piatra | Rezistenta la compresiune (N/mm2) | Absorbtia de apa (% pe unitate de volum) | Rezistenta la rupere (N/mm2) | Greutate specifica (gr/cm3) | Rezistenta la abraziune (grade pe scala MOHS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G.ROSU IMPERIAL | 236 | 0,23 | 16,8 | 2,363 | 6.3 |
| G.ROSU STORM | 184 | 0,22 | 13,7 | 2,61 | 6,3 |
| G.ROSU MULTICOLOR | 180 | 0.24 | 15.3 | 2,65 | 6,1 |
| G.ROSU BALMORAL ORIENTAL | 188 | 0.14 | 14.00 | 2,62 | 6,4 |